Кабельные безгалогенные полимерные композиции.

На ПАО «ВХЗ» освоено производство безгалогенных кабельных композиций марок: БГИ-01, БГО-01 и БГВ-01.Получено разрешение ТК-46 № 209-17 от 10.10.17 г. на применение указанных марок в кабельных изделиях ответственного назначения. Композиции изготавливаются неокрашенными либо окрашенными по согласованию с потребителем. Композиции выпускаются в виде гранул одинаковой геометрической формы.  Безгалогенные композиции марок: БГИ-01(н/о), БГО-01(ч) и БГВ-01 (н/о), выпускаемые по ТУ 20.16.10-500-05761784-2017 предназначены для производства кабельных изделий, эксплуатируемых в условиях, при которых предъявляются высокие требования по пожарной безопасности, надёжности и долговечности. Композиции обеспечивают полное соответствие п.5.2.5 ГОСТ Р 53769-2010, в первую очередь при продавливании при высокой температуре. Температурный диапазон эксплуатации от – 50 ºС до + 50 ºС.

Показатели качества композиций соответствуют требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя. | Норма для марок. |
| --- | --- |
|  | БГИ-01 | БГО-01 | БГВ-01 |
| 1. Цвет | неокрашенный | чёрный или н/о | неокрашенный |
| 2.Плотность ,г/см³ | 1,50-1,60 | 1,50-1,60 | 1,60-1,90 |
| 3.Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13,0 | 14,0 | 4,5 |
| 4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее. | 170 | 150 | 70 |
| 5. Твёрдость по Шору «D», усл.ед. | 55±5 | 55±5 | 45±5 |
| 6. Удельное объёмное электрическое сопротивление при (20±2)º С, Ом*см, не менее. | 10¹4 | 10¹³ |  |
| 7.Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее. | 33 | 37 | 50 |
| 8.Старение при температуре (100±2)º С в течение 7 суток. |  |  |  |
| 8.1 Максимальное отклонение относительного удлинения при разрыве, % | ±30 | ±30 |  |
| 8.2 Максимальное отклонение прочности при разрыве, % | ±30 | ±30 |  |
| 9.Водопоглащение (70±2)º С в течение 7 суток, мг/см², не более. | 4,0 | 4,0 |  |
| 10.Максимальная удельная оптическая плотность дыма, отн.ед. -при горении, Dmax, не более. -при тлении, Dmax, не более | 180 180 | 180 180 | 100 100 |
| 11.1 Количество выделяемых газов гамогенных кислот в пересчёте на НСI, мг/г, не более. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11.2.Значение pH,не менее. | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 11.3Удельная проводимость мкСм/мм, не более. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12. Стойкость к горению на прессованных пластинах толщиной 3 мм. | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 |

Упаковка: композиции упаковывают в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих продуктов любого типа, имеющие внутренний полиэтиленовый  вкладыш,  обеспечивающие герметичность и сохранность материала при транспортировке, погрузке и разгрузке у потребителя. Масса заполненного контейнера  составляет массу нетто до 700 кг. Допустимое отклонение массы нетто в контейнере составляет ± 2 кг.

Транспортировка: любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.